| ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA |  |
| --- | --- |
| PROJEKTU Č. 1785/2002 FONDU ROZVOJE VŠ |  |
| Název: | „Aplikace moderních metod pro stanovení koroze výztuže v železobetonu“ |
| Řešitel: | Ing. Jan Vaněrek |
| Spoluřešitel: | Prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc. |
| Řešitelské pracoviště: | VUT v Brně, Fakulta Stavební Ústav technologie stavebních hmot a dílců |

|  | …………………………………. |
| --- | --- |
| V Brně dne 22.1.2003 | Ing. Jan Vaněrek |

## MOTIVACE - SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU

Řešitel si uvědomuje současnou potřebu jednotlivých správců železobetonových konstrukcí provádět exaktní diagnostiku jejich objektů. Na základě závěrů diagnostiky jsou schopni provést příslušná opatření pro řádný provoz konstrukce. Je zcela pochopitelné, že při zmiňované diagnostice je zcela zásadním a limitním faktorem stav výztužných prvků objektů. Koroze ocelové výztuže je závažnou problematikou z hlediska zabezpečení požadované životnosti železobetonových konstrukcí v různých agresivních prostředích. Lze konstatovat, že v současnosti používané nedestruktivní metody nedeterminují přesně stav zabudované výztuže a jediným přesnějším ukazatelem se jeví  destrukční zjišťování stavu výztuže.

## CÍL PROJEKTU

Jednoznačným cílem projektu je nalezení odpovídající nedestruktivní (ndt) metody, která bude mít vypovídající schopnost o kvantitativním úbytku zabudované ocelové výztuže v betonu. Dalším cílem je seznámení široké veřejnosti s metodami monitorování ocelové výztuže v betonu a interpretovat jim dosažené výsledky.

## etapy realizace PROJEKTU

Jednotlivé etapy projektu lze rozdělit následovně. Na základě uvedeného časového harmonogramu jednotlivých etap probíhala realizace projektu:

- v první fázi vybrání optimální nedestruktivní metody pro zjištění  míry koroze  ocelové výztuže v betonu

- navržení metodiky pro měření  ndt metod

- experiment - ověření vybraných metod v laboratorních podmínkách a zálohování hodnot

- výsledky experimentu

- analýza a vyhodnocení naměřených hodnot z experimentu

- aplikace metod na reálné stavební železobetonové konstrukce a ověření jejich vypovídající schopnosti

- vytvoření webových stránek

### VÝBĚR OPTIMÁLNÍ NDT METODY

V této etapě výzkumu byl proveden podrobný rešeršní průzkum dané problematiky, a to nejen z  tuzemských podkladů a obdobných projektů, ale řešitel se soustředil i na zahraniční zdroje. Jednalo se o shrnutí poznatků a zkušebních předpisů pro zkoušení a měření koroze ze zemí zejm. USA,  UK, Německo, a mezinárodní organizace RILEM. Problematika byla konzultována s odborníky zabývající se touto metodou např. při setkání SANACE 2002 pořádané Sdružením pro sanace betonových konstrukcí pořádaném v Brně, na konferenci BETONÁRSKÉ DNI 2002 v Bratislavě aj. . Získané poznatky byly zpracovány a následně byly prezentovány odborné veřejnosti formou publikováním odborných článků, čímž se tyto metody dostaly do podvědomí odborné veřejnosti.

Za optimální kombinaci pro transparentní určení kvantity i kvality koroze vybrali tyto metody:

- MĚŘENÍ POLOČLÁNKOVÝCH POTENCIÁLŮ DLE ASTM C 876-91

- metoda změny elektrického odporu

Z dřívějšího návrhu projektu byla navrhovaná metoda akustické emise, ta nebyla nakonec vybraná z důvodu absence potřebného vybavení řešitelského pracoviště a z důvodu vzrůstajících pochyb o přesné vypovídající schopnosti této metody k náplni projektu. Namísto této metody byla vybrána metoda změny elektrického odporu, která je schopna kvantifikovat jev koroze.

Řešitel jednotlivé metody v závěrečný zprávě rozebere pouze informativně a nastíní jen nejdůležitější poznatky potřebné pro další práci na projektu.

### MĚŘENÍ POLOČLÁNKOVÝCH POTENCIÁLŮ DLE ASTM C 876-91

Tato metoda je pouze kvalitativní, poločlánkový potenciál určuje relativní pravděpodobnost korozní aktivity. Tento zkušební postup je použitelný pro ocelovou tyčovou výztuž bez ohledu na její velikost a profil a lze jej použít i při větších tloušťkách krycí vrstvy (po určitou hranici). V našem případě je pro měření užita porovnávací elektroda Cu/CuSO4, jak udává norma. Standardní potenciál Cu/CuSO4 elektrody je 340 mV. Potenciál je měřen mezi porovnávací elektrodou a vývodem od výztuže.

Příkladem přístroje užívaného v praxi a využívajícího poločlánkovou metodu je přístroj CANIN firmy PROCEQ® a schéma celého měření je na obr. 1. Přístroj CANIN (Corrosion Analysing Instrument) je měřící systém využívající detekce potenciálního pole na povrchu plochy betonového konstrukčního prvku, které vzniká v důsledku elektrochemických procesů probíhajících při korozi ocelové výztuže. Analyzuje hodnotu elektrického potenciálu a na základě výsledků měření lze rozlišit místa se zkorodovanou výztuží od lokalit, ve kterých není výztuž korozí zasažena.

Vyhodnocení naměřených výsledků je uvedeno v následující tabulce.

| Poločlánkový potenciál měřený proti Cu/CuSO4 elektrodě | Poločlánkový potenciál měřený proti Hg/HgCl2 elektrodě | Korozní aktivita |
| --- | --- | --- |
| méně negativní než –200mV | Méně negativní než –128mV | 90% pravděpodobnost, že neprobíhá koroze |
| mezi –200mV a –350mV | Mezi –128mV a –278mV | Koroze uložené výztuže není jistá |
| Více negativní než –350mV | Více negativní než –278mV | 90% pravděpodobnost koroze |

Tab.1:	Vyhodnocení výsledků metody poločlánkových potenciálů

Referenční elektroda např. Cu/CuSO4

Nasycený CuSO4

Měď

Houbička

Vstupní impedance >10 m

Digitální voltmetr

Připevnění svorky na výztuž po odstranění krycí vrstvy

Zkoumaná výztuž

Obr.1: Schéma principu zapojení a měření poločlánkových potenciálů

### METODA ZMĚNY ELEKTRICKÉHO ODPORU

Princip této metody je založen na sledování změn elektrického odporu výztuže v betonu (závislost průřezu výztuže a jeho změn v důsledku koroze na hodnotách protékajícího elektrického proudu). Možnosti, jak změřit elektrický odpor, je použití přímého nebo nepřímého měření odporu.

Přímé měření:

Přímá metoda měření odporu zkušebního vzorku se provádí  použitím přesného digitálního přístroje, který pracuje na principu Thomsonova můstku s odděleným snímáním proudu a napětí. Thomsonův můstek je použitelný pro měření malých odporů a jeho zapojení eliminuje vliv přechodových odporů a odporů přívodů.

Nepřímé měření:

Vedle přímého měření odporu korodovaných vzorků lze použít nepřímou metoda měření, kde na základě měření proudu a napětí je možno odpor vypočítat. Pro tato měření  lze  použít sestavu přístrojů např. v našem případě milivoltmetr Tesla BM545 s použitým rozsahem 1mV/10mV, ampérmetr BBC MA-2D s použitým rozsahem 2A a stabilizovaný stejnosměrný zdroj LAbOrnetzgÄrat 503 LBN. Pro měření bylo použito zapojení pro měření malých odporů, tj. voltmetr za ampérmetrem. Napětí bylo snímáno z potenciálních svorek.

Výsledný elektrický odpor je dán vztahem:

R=ρ LS,			(1)

kde

- měrný odpor elektrického vodiče, ocel cca 0,15 .mm2.m-1 při teplotě 20oC [.mm2.m-1]

L	délka elektrického vodiče [m]

S	průřez elektrického vodiče [mm2]

Metoda zjišťování elektrického odporu je vhodná zejména pro rovnoměrnou korozi, při které dochází k rovnoměrnému zmenšování průřezu vzorku po celé jeho délce. Určení elektrického odporu ocel. výztuže pomocí měření napětí  U na výztuži při konstantním napájecím proudu I.

R= UI,			(2)

kde

R		zjišťovaný elektrický odpor

U		el. napětí  V 

Ikonst.		konstantní el. proud  A

Při měření je nutno vyloučit vliv termočlánku, což se provede měřením v obou polaritách a vypočte se aritmetický průměr. Dále je nutno změřit teplotu výztuže, protože odpor stoupá přibližně o 0,62% na stupeň C. U Ohmmetrů bývá instalována teplotní korekce, ale ta je  pouze pro měď a hliník. Teplotní koeficient odporu je pro různé kovy rozdílný.

### EXPERIMENT - OVĚŘENÍ VYBRANÝCH METOD V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH

Experimentální část měla především potvrdit předpokládané výstupní charakteristiky měření - především na základě elektro–fyzikální povahy, či elektro-chemické povahy procesu koroze zabudované výztuže. Řešitel chtěl především nasimulovat negativní proces koroze v laboratorních podmínkách a pomocí výstupů z jednotlivých aplikovaných metod jej determinovat. Pro proces urychlení procesu koroze byl vybrán vliv Cl- aniontů.

### ZHOTOVENÍ BETONOVÝCH TRÁMCŮ SE ZABUDOVANOU OCELOVOU VÝZTUŽÍ

### BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ

- Pro potřeby řešení byla vybrána hladká betonářská ocel třídy E6 10 216 pro prvních 40ks trámců + 3 ks referenčních a ocel třídy 6 11 333 trubkového průřezu pro dalších 10ks trámců + 2 ks referenčních. Trubková ocel byla zvolena z důvodu malé plochy a tudíž lze předpokládat vyšší hodnota úbytku materiálu.

- Každá výztuž byla předem zvážena na  laboratorních váhách Santorius přesností 0,001g a byly změřeny hodnoty délky a orientačně průměr ve třech místech vzorku oceli.

### BETONOVÝ TRÁMEC

- Pro potřeby simulace procesu koroze byla zvolena volba následující betonové směsi, kde bylo z hlediska potřeby získání větší pórovitosti betonu pro snazší pronikání iontů Cl- vynechána nižší frakce písku. Pro přípravu betonu byla použita normová směs. Tato směs má následující složení na 1m3:

- 400 kg cementu CEM II/B - S 32,5;

- 1400 kg písku ŽELEŠICE frakce 2-4mm;

- 225 l vody

- Pro vytvoření trámce byly rozhodné následné požadavky: vytvoření minimální tloušťky krycí vrstvy betonu nad výztuží a možnost změření el. odporu. Byly zhotoveny trámce o rozměrech 50 mm x 50 mm x 360 mm, uprostřed byla umístěna ocelová výztuž pomocí distančních vložek s vytvořenou  jednotnou krycí vrstvou t = 22mm.

- Obr č. 1:   Schéma uložení výztuže ve zkušebních tělesech

### PROCES URYCHLOVÁNÍ KOROZIVNÍ AKTIVITY ZABUDOVANÉ OCELOVÉ VÝZTUŽE V ŽELEZOBETONOVÝCH TRÁMCÍCH

### KOROZNÍ PROSTŘEDÍ

- Návrh vytvoření korozního prostředí byl odvozen z doporučení RILEM AAC 7.2. pro „metodu určení účinnosti protikorozní ochrany betonu zrychleným testem“ a byl částečně modifikován způsobem vyhovujícím navrženému harmonogramu měření všemi metodami. Cílem bylo dosažení maximálního úbytku materiálu ocelové výztuže.

- Konce výztuže, kde se připojují měřící přístroje, byly na koncích výztuže před nežádoucím vznikem koroze ochráněny polyetylénovou převlečnou PE chráničkou.

- Pro vytvoření vhodného korozního prostředí bylo navrženo použití 5% ho vodního roztoku NaCl. Vzorky byly do tohoto roztoku vkládány pouze ze 2/3 vlastní výšky. Vzorky byly po dobu 16 hodin ponořeny v roztoku NaCl, odkud pak byly vyjmuty a vloženy do elektrické sušárny, kde zůstaly po dobu 8 hodin při teplotě 40 oC.

### HARMONOGRAM MĚŘENÍ A CYKLOVÁNÍ

- Nejdříve byly na všech trámcích změřeny vstupní hodnoty zabudované čisté betonářské oceli vybranými metodami, které byly určeny pro komparaci s následnými měřeními.

- Poté byl na trámce aplikován test zrychlené koroze výztuže (viz. 1.3.). Test byl prováděn po dobu jednoho měsíce a poté bylo provedeno měření zvolenými metodami.Celý cyklus se v pravidelných cyklech opakuje.

### POŽADAVKY PRO MĚŘENÍ METODOU ZMĚNY ELEKTRICKÉHO ODPORU

- Metoda je velmi citlivá a pro přesné měření musel řešitelský kolektiv navrhnout taková opatření pro zvolené betonové trámce, která by umožňovala aplikaci této metody. Proto byla realizována výroba napěťových a proudových svorek umožňujících 4-vodičové připojení vzorku při měření. Napěťové svorky musí zajišťovat možnost bodového měření napětí. Proudové svorky musí umožňovat průchod proudu do výztuže.

### VÝSLEDKY EXPERIMENTU

### METODA MĚŘENÍ POLOČLÁNKOVÝCH POTENCIÁLŮ DLE ASTM C 876-91

- Po jednotlivých cyklech byly zkušební trámce měřeny metodou měření poločlánkových potenciálů, a to konkrétně přístrojem CANIN firmy PROCEQ®.  Anodu tvoří ocelová výztuž v pórovém roztoku vyskytujícím se v betonu. Proto je jedním z dominantních faktorů měření vlhkosti betonu, resp. vlhkosti krycí vrstvy ocelové výztuže. Katodu tvoří měděná tyčka, která je ponořena v nasyceném roztoku síranu měďnatého. Vodivý můstek tvoří houbička, kterou je nutné trvale udržovat ve vlhkém stavu (na vzorku musí zůstat po měření viditelná stopa!). Do obvodu je pak zapojen vlastní přístroj fungující jako voltmetr, který zaznamenává elektrický potenciál mezi elektrodou a ocelí, který je měřitelný na konci obou oddělených elektrod.

### Dosažené hodnoty měření

- Dosažené výsledky po jednotlivých měření jsou přehledně zaznamenány v grafu č. 1: vyhodnocení naměřených hodnot el. potenciálů

### metoda ZMĚNY ELEKTRICKÉHO odporu

- Přímé měření:

- Přímé měření odporu zkušebního trámce se provádí  digitálním ohmmetrem RESISTOMAT. RESISTOMAT typ 2302 pracuje metodou proud-napětí na principu 4-terminálového měření podle Kelvina. Přístroj pracuje v podstatě na principu Thomsonova můstku pro měření malých odporů a jeho zapojení eliminuje vliv přechodových odporů a odporů přívodů.

- Nepřímé měření:

Bylo použito měření odporu korodovaných vzorků nepřímou metoda měření, kde na základě měření proudu a napětí se odpor vypočítá. Pro toto měření  je  použita sestava přístrojů: milivoltmetr s použitým rozsahem 1mV/10mV, ampérmetr s použitým rozsahem 2A a stabilizovaný stejnosměrný zdroj. Pro měření bylo použito zapojení pro měření malých odporů, tj. voltmetr za ampérmetrem. Napětí bylo snímáno z potenciálních svorek.

### Dosažené hodnoty měření

### ANALÝZA A VYHODNOCENÍ NAMĚŘENÝCH HODNOT Z EXPERIMENTU

### METODA MĚŘENÍ POLOČLÁNKOVÝCH POTENCIÁLŮ DLE ASTM C 876-91

### Vyhodnocení dosažených hodnot

- Normové vyhodnocení metody udává norma ASTM C 876-91. Viz tabulka.

| - Poločlánkový potenciál měřený proti Cu/CuSO4 elektrodě | - Korozní aktivita |
| --- | --- |
| - méně negativní než –200mV | - 90% pravděpodobnost, že neprobíhá koroze |
| - mezi –200mV a –350mV | - koroze uložené výztuže je nejistá |
| - více negativní než –350mV | - 90% pravděpodobnost koroze |

- tab. č. 1   Vyhodnocení metody poločlánkových potenciálů podle ASTM C 876-91

Naměřené hodnoty při měření se pohybovaly v rozmezí hodnot –406mV až –675mV u měření nekorodovaného vzorku výztuže (1. měření) a v rozmezí hodnot –602mV až –817mV při měření korodovaného vzorku výztuže (2.-5.měření).

Zhodnocení těchto výsledků podle ASTM C 876-91 nelze provést, jelikož vliv Cl- podstatně ovlivňuje výsledky měřených hodnot potenciálů. Koncentrace Cl- iontů na beton, resp. na výztuž byla způsobena experimentálním zavedením testu  zrychlené koroze, kdy byl použit 5% roztok NaCl.

Jednoznačným výsledkem této části projektu je zjištění negativně ovlivňujícím závislosti Cl- iontů na hodnotách napětí. Dosažené výsledky mají význam pro monitorování železobetonových konstrukcí vystavených právě vlivům Cl-, kdy na základě dlouhodobějšího sledování hodnot potenciálů jsme schopni stanovit limitní meze pro kvalitativní posouzení koroze výztuže. Pro toto stanovení však nebyl do současnosti dosažen takový soubor měření, který by umožňoval stanovit tyto limitní meze. Výsledkem je zjištění negativního vlivu působením Cl- iontů.

### metoda ZMĚNY ELEKTRICKÉHO odporu

### Vyhodnocení dosažených hodnot

- Z naměřených hodnot metodou změny elektrického odporu bylo ověřeno, že nastává úbytek zabudované výztuže ve výši cca 7,1 % u tyčového materiálu a 3,5% u trubkového materiálu.

- Pro kontrolu byla provedena na několika vzorcích destrukční zkouška u výztuže tyčového průřezu (10 216) pro ověření  skutečného objemu koroze. Tato zkouška potvrdila 6,0 % nárůst koroze za zkušební období.

- Dosažené hodnoty tedy napovídají na možné uplatnění zmiňované metody do praxe. Je však nutné v krátkodobém horizontu provést řadu dalších doplňujících měření, která by zpřesnila dosažené hodnoty elektrického odporu a stanovila exaktnější závislosti hodnot úbytku koroze na hodnotách el. odporu.

### APLIKACE METOD NA REÁLNÉ STAVEBNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A OVĚŘENÍ JEJICH VYPOVÍDAJÍCÍ SCHOPNOSTI

Tato etapa nemohla být v rámci řešení projektu v délce trvání jednoho roku splněna, neboť měření v laboratorních podmínkách si vyžádalo enormní časovou zátěž pro řešitele. Bylo naměřeno přes více než 300 hodnot el. potenciálů a na více než 2000 hodnot elektrického odporu (přímá metoda, nepřímá metoda, + a – polarizace), což obnáší pro samostatné vyhodnocování metod velkou časovou zátěž.

## Závěr

Výsledkem projektu je bezpochyby ověření vypovídající schopnosti u metody změny elektrického odporu, kdy řešitel na základě souhrnu z měření dospěl k závislosti procentického nárůstu objemu korozivních elementů na proměnné hodnotě času ve tvaru: y = 0,7001x – 0,5588 pro tyčový materiál betonářské oceli 6mm  10 216 a ve tvaru y = 0,3358x + 0,0093 pro trubkový materiál 6mm třídy 11 333.

Dalším důležitým výstupem projektu je nalezení negativní závislosti vlivu Cl- iontů na hodnotách naměřených el. potenciálů, kdy hodnoty potenciálů jsou měřeny v nižších hodnotách mV. Efektivita naměřených potenciálů může být uplatněna  po delším měření metodou poločlánkových potenciálů, kdy bude možné stanovit nov limitní hodnoty mV v závislosti na Cl-. takové železobetonové konstrukce jsou především objekty pozemních komunikací (mosty), kde bývají používány rozmrazovací soli a konstrukce jsou vystaveny působení Cl-.

### ZHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ETAP ŘEŠENÍ PROJEKTU

Detailněji popsáno v bodě 3 .

- v první fázi vybrání optimální nedestruktivní metody pro zjištění  míry koroze  ocelové výztuže v betonu

Splněno, byly vybrány metody poločlánkových potenciálů a metoda změny elektrického odporu.

- navržení metodiky pro měření  ndt metod

Splněno. Byla vypracována metodika pro postupu měření vybranými metodami a se zohledněním ovlivňujících činitelů.

- experiment - ověření vybraných metod v laboratorních podmínkách a zálohování hodnot

Splněno. V několika fázích proběhlo současné měření výše zmiňovanými metodami a naměřené hodnoty byly zpracovány.

- výsledky experimentu

- analýza a vyhodnocení naměřených hodnot z experimentu

Splněno. Obě metody byly podrobeny analýze, na základě které byly stanoveny v závěru zmiňované výsledky projektu.

- aplikace metod na reálné stavební železobetonové konstrukce a ověření jejich vypovídající schopnosti

Částečně splněno. Vzhledem k časové zátěži byla aplikována pouze metoda poločlánkových potenciálů na reálný objekt (žb stěna mezi transformátory, ŠKODA Mladá Boleslav). Metoda změny el. odporu vzhledem k náročnosti přípravy k měření in-situ nebyla použita.

- vytvoření webových stránek

Splněno. www.fce.vutbr.cz/thd/vanerek.j

### SEZNAM PUBLIKACÍ, SDĚLENÍ, PŘEDNÁŠEK, ZPRÁV A DALŠÍCH VÝSTUPŮ

- VANĚREK, J., DROCHYTKA, R.: Detection of corrosion rate of steel in reinforced concrete. In 3rd International Conference Concrete and Concrete Structures, 1st ed. Žilina:  Faculty of Civil Engineering, 2002, ISBN 80-7100-954-7, p. 137-142.

- VANĚREK, J.: Vyšetřování korozního napadení ocelové výztuže v železobetonu.  In XII. mezinárodní sympozium Sanace 2002, 1st ed. Brno: SSBK, 2002, ISSN 1211-3700, p. 27-32.

- VANĚREK, J.: Možnosti zjišťování koroze oceli v železobetonových konstrukcích. In 4. Odborný seminář doktorského studia, Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2002, ISBN 80-214-2067-7, p. 100.

- DROCHYTKA, R., VANĚREK, J.: Analýza diagnostiky  koroze  výztuže v betonu.  In IX. mezinárodní sympozium Betonárské dni 2002, 1st ed. Bratislava: SvF STU, 2002, ISBN 80-227-1755-X, p. 353-358.

- VANĚREK, J.: Corrosion rate Detection of steel in reinforced concrete. In Reliability and Diagnostics of Transport structures and means 2002, Pardubice: Jan Perner Transport Faculty, ISBN 80-7194-464-5, p. 372-378